**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Vēlēšanu zīmju izgatavošana un piegāde 2025. gada pašvaldības domes vēlēšanām**

Vēlēšanu zīme – Ropažu novada vēlēšanu apgabalam.

Zīmju tirāža ir noteikta vienam kandidātu sarakstam.

Pirms zīmes izgatavošanas ar pasūtītāju jāsaskaņo gan papīra paraugs, gan izdrukāts vēlēšanu zīmes paraugs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Parametri** | **Tehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums ar aprakstu**  **(aizpildāms obligāti)** |
|  | Tirāža | *8 (astoņi) komplekti, katram komplektam 17 000 eksemplāri.* |  |
|  | Vispārīgs apraksts | Vēlēšanu zīmju izgatavošanā izmantotajam papīram jābūt apdrukājamam ar ofseta vai digitālās drukas iekārtām. Uz vēlēšanu zīmēm jābūt iespējai veikt Pašvaldības domes vēlēšanu likumā paredzētās atzīmes ar standarta rakstāmpiederumiem – pildspalvām (tintes, gēla, tušas), flomāsteriem u.tml. Vēlēšanu zīmes paredzēts skenēt dokumentu skeneros ar automātisko dokumentu padevi un automatizēti nolasīt tajās esošo informāciju, pielietojot informācijas atpazīšanas tehnoloģijas. |  |
|  | Krāsu skaits | Vienpusēja trīskrāsu druka  zaļā — PANTONE 7489C, CMYK 55/2/80/7, HTML 74AC57;  sarkanā — PANTONE 2348C, CMYK 0/79/64/0, HTML E55555;  melnā — PANTONE Black C, CMYK 0/0/0/100. |  |
|  | Vēlēšanu zīmju izmērs | A5 jeb 148 mm (platums) x 210 mm (augstums) |  |
|  | Vēlēšanu zīmju teksta fonts | Helvetica Neue |  |
|  | Prasības papīram | Balināts, nekrītots ofsetpapīrs 80 – 120 g/m2 (ISO 536)  Necaurspīdīgums 90 – 99 % (ISO 2471)  Baltums CIE 140 – 165 (ISO 11475)  Gludums 160 – 260 ml/min (ISO 8791-2) |  |
|  | Papīra necaurspīdīgums | Nav pieļaujams, ka no vienas puses apdrukātām vēlēšanu zīmēm, otrā pusē cauri papīram var redzēt pirmās puses druku, kas var apgrūtināt vēlēšanu zīmju skenēšanu un automatizētu apstrādi. |  |
|  | Vēlēšanu zīmju tipogrāfiskā kvalitāte | Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi leņķi ir 90°, un taisnas visas malas. Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām tā, lai tās būtu viegli atdalāmas viena no otras.  Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kuras iemesls ir salipusi drukas krāsa, kas apgrūtina vēlēšanu zīmju lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.  Visām vēlēšanu zīmēm jābūt nodrukātām uz vienāda papīra. |  |
|  | Rakstīšana | Tipogrāfiski izgatavotajām vēlēšanu zīmēm jābūt viegli aizpildāmām ar standarta pildspalvām (tintes, gēla, tušas), flomāsteriem un tamlīdzīgiem rakstāmpiederumiem. Nav pieļaujams, ka atzīmju veikšana vēlēšanu zīmē ar standarta rakstāmpiederumiem ir apgrūtinoša vai nav iespējama! |  |
|  | Nodošanas veids tipogrāfijai | Elektronisks fails |  |
|  | Nodošanas datums tipogrāfijai | *Šobrīd datums nav zināms* |  |
|  | Piegādes datums, vieta | Ar piegādi, Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Provizoriski 2025. gada 14. maijs. |  |
|  | Prasības iepakošanai | Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem pašvaldības vēlēšanu komisijas noteiktajā izlozes numerācijas secībā.  Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu. Zīmju komplektiem savā starpā jābūt atdalītiem ar krāsaina papīra starplikām. Vēlēšanu zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. |  |